填料选用原则

| 名称 | 允许压力kgf/cm2 | 标准温度℃ | 使用场合 |
| --- | --- | --- | --- |
| V型四氟填料 （用于一般腐蚀） | 50 | -180~+200 | 适用于所有的化学药品，酸碱等流体和禁止使用油类场合，填料涵外表面出现结晶物质和含有固体颗粒的流体不可使用。 |
| 石棉编织填料 （用于一般高温） | 20 | ~+300 | 水、蒸汽、高温脂肪烃（石油）、脂肪醚类、动植物油、氟利昂致冷剂。 |
| 因可镍合金丝增强石棉石墨绳填料 | 350 | ~+600 | 一般用于高温介质，也适用于高温高压介质，主要是水系流体。 |
| 含浸四氟乙烯的石棉绳编织填料 （用于腐蚀） | 100 | -180~+260 | 适用于所有的化学药品，酸碱等流体和禁止使用油类场合，以及V型四氟不适用的场合。但不可用于强酸 |
| 聚四氟乙烯纤维编织填料 | 50 | -180~+200 | 适用于所有的化学药品，酸碱等流体以及V型四氟不适用的场合。 |
| 聚四氟乙烯蜡处理蓝石棉石墨填料 | 50 | ~+400 | 用于强酸 |
| 膨胀石墨 | 250 | -260~800 | 水系流体、油系流体、有机酸、碱溶剂、热煤油、液化、非燃及可燃气体 |

注：1.温度范围指用于低温、高温型上盖的温度。

2.填料组合使用时，其温度范围要根据组合方式和填料种类而定。

3.下列介质选用填料及使用方法尤为重要。必须慎重。

- 真空

当过程流体呈负压时，填料易吸入大气，这时通常将V型四氟填料反装 见图(1)。

- 低温

低温流体的填料可用V 型 氟填料,但一般采用V型四氟填料+浸四氟石棉填料的组合见图(2).

三  H2

因H2比重轻,易发生填料泄漏,且易发生火灾

当温度低于200 C时,采用四氟填料+浸四氟石棉填料.见图(2)

当温度高于200 C时,采用双层石棉或石墨填料.见图(3)

四  料浆流体(含颗粒状)

由于考虑硬质料浆损伤填料,采用上部四氟填料和下部石棉填料的组合方式.见图(2)